Поліуретанові, спортивні, наливні покриття

При будівництві спортивних споруд відкритого типу, на універсальних площадках, відкритих тенісних кортах, ігрових майданчиках, дитячих майданчиках, майданчиках для волейболу, баскетболу, бадмінтону просто не обійтися без гумових покриттів на основі поліуретану і гумової крихти. Ці спортивні покриття виготовляються з гумової крихти та поліуретанового в'яжучого , безшовним способом, що значно збільшує їх термін служби.

Поліуретанові наливні покриття можуть укладатися як на асфальтобетонну або бетонну основу, так і на старі покриття, що є особливо важливим при реконструкції вже існуючих спортивних споруд.

Поліуретанові покриття мають ряд властивостей, які визначають їх високі експлуатаційні показники:

- еластичність;

- довговічність;

- ударопоглинання і травмобезпечність;

- безшовна монолітна конструкція;

- висока адгезія до будь-якого виду основ;

- висока стійкість до температурних впливів;

- стійкість до впливу УФ-випромінювання;

- висока зносостійкість.

Відкриті системи поліуретанових покриттів з гумової крихти мають таку властивість, як водопроникність, що перешкоджає утворенню калюж після дощу. Це також дозволяє без шкоди застосовувати гумові покриття поблизу дерев. Гумові поліуретанові покриття захищені від впливу шипів. При цьому, гумове покриття легко ремонтується. Після декількох років інтенсивного використання можна недорого і просто оновити верхній шар покриття. І ваш спортивний або дитячий майданчик буде виглядати, як новий.

Система покриття Alsatan SC

Товщина – 13мм

Колір – Червоний   Метод  укладки – механічний

ALSATAN-SC - це багатошарове  покриття, товщиною 13мм, перший шар якого складається з суміші гумової крихти(ф-ція 1-3мм)  та поліуретанового в’яжучого. Другий шар наноситься методом напилення за два рази , з суміші EPDM гранулята(ф-ція 0,5-1,5мм) та в’яжучого. Даний вид покриття дуже добре зарекомендував себе як ідеальне покриття для бігових доріжок. Укладається на бетонні (висихання бетону 4-6%) та асфальтові основи.

Конструкція покриття:

1. Верхній напилюваний шар (1-2,5мм) укладається в два шари за допомогою спрей машини. Складається з суміші поліуретанового спрею Stobielast S 125 і EPDM (синтетичного каучуку) грануляту фракції 0,5-1,5 мм.

2. Нижній шар (10-13мм) укладається за допомогою укладальника або в ручну. Складається з суміші поліуретанового сполучного  Stobielast   S 135 і SBR (гумового) грануляту    фракції 1-3мм.
3. Несучий шар (бетон, асфальт) на який наноситься поліуретановий праймер  Stobielast S 100

Комерційна пропозиція на влаштування 
універсального майданчика 15 х 28м (420м2)

Розмір майданчиків –

Універсальний майданчик 15х28 (420 м2)

Види спорту – баскетбол, волейбол,

Основа майданчика  - Бетон

Покриття - покриття Alsatan SC (420 м2)

Цінова пропозиція на влаштування 
універсального майданчика 15 х 28м (420м2)

| № | Найменування матеріалів та робіт | Кількість | Ціна з ПДВ, грн. | Сума з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улаштування гумового покриття Alsatan SC(13 мм) на готовуОснову: | 420 м2 | 800,00 | 336000,00 |
| 2 | Підготовка бетонної основи 10см + поребрик | 420 м2 | 700,00 | 294000,00 |
| 3. | Ьаскетбольні ферми, щити та кільця | пара | 36000,00 | 36000,00 |
| Вартість | 666000,00 |
| 20 % резерву | 799200,00 |

# Text boxes

Комерційна пропозиція

Alsatan SC